Materiałoznawstwo

- Siła elastomerów – jaki spadek %

- Wskaźnik ARI – do czego służy:

 współczynnika ARI (adhesive remnant index) oceniającego pozostałość kleju na szkliwie i zamku. ARI opiera się na czterostopniowej skali, od 0 do 3, gdzie 0 oznacza całkowity brak pozostałości kleju na zębie, 1 to mniej niż połowa kleju pozostała na zębie, 2 – ponad połowa kleju pozostała na zębie, 3 – cały klej pozostał na zębie.

- druty – uszeregować wg sprężystości względem ss (z tabelki z niebieskich materiałów)TMA CrCo NiTi

- jednostka naprężenia

g/cm2 (Komorowska 62)

- obróbki cieplnej wymaga łuk (CrCo, SS…)

CrCo

- superelastyczność

duże odkształcenia przy minimalnym spadku siły generowanej

- pseudoelastyczność

zmiana martenzyt – austenit pod wpływem siły

- pamięć kształtu

deformacja w niskich temperaturach wraca do swojej formy przy wyższych temperaturach

- wykres naprężenia/odkształcenia dla drutów z różnych materiałów – który do retrakcji siekaczy

stromy wykres – małe odkształcenie

- siła wiązania zamków metalowych do zęba

13MPa – żywica z dużą ilością wypełniacza

9MPa – żywica z małą ilością wypełniacza

7 MPa – minimalna wymagana siła wiązania

- co poprawia adhezję przy klejeniu zamków: kwas ortofosforowy/izolacja wazeliną/ olej silikonowy/oczyszczenie pumeksem/abrazja powietrzna

kwas ortofosforowy, pumeks, abrazja, silan

- właściwości NiTi

- łuki stalowe nie są lepsze od Niti w przypadku: wydłużaniu zębów przy wyciągach pionowych/torkowaniu i przesuwaniu osiowym i inne logiczne

- rodzaje materiałów do przeszczepów kostnych (które zawierają komórki i metody ich obróbki np. mrożenie) – podobno Kahl-Nieke

- zmiana właściwości drutu po zwiększeniu jego grubości

zwiększa się wytrzymałość do potęgi 3, zmniejsza się sprężystość do potęgi 4, zmniejsza się zakres pracy proporcjonalnie (Proffit II 41)

- zwiększona długość łuku co dzieje się z wytrzymałością, zakresem, sprężystością
[wpływ podwojenia długości belki jednostronnie na sprężystość podpartej]

proporcjonalnie spada wytrzymałość, do potęgi trzeciej zwiększa się sprężystość, do potęgi drugiej zwiększa się zakres

- właściwości magnesów (brak strat energii, brak tarcia… ) Graber

- co ma wpływ na tarcie  (Proffit)

współczynnik tarcia i siła

- podane różne materiały i grubości łuków – z którego można zrobić utility

17x25 TMA, 19x25 TMA, 18x25 SS z pętlami ślimakowymi (Proffit)

- Właściwości TMA

- Co zabezpiecza przed korozją łuk Niti

powłoka z jonów azotu (bombardowanie) (Komorowska 120)

- mini i mikroimplanty – rozmiary i materiały

mikro 1,2-1,8 mm średnicy gwintu, mini 1,9 i więcej

- kiedy zastosujesz Niti

małe siły, długi czas aktywności - niwelizacja

- zjawisko adhezji zachodzi po zbliżeniu na odległość:

0,0007μm (Komorowska 34) – drugorzędowe wiązanie chemiczne (wiązania wodorowe, siły Van der Waalsa)

- składnikiem gipsu naturalnego jest: dwuwodny siarczan wapnia/ półwodny siarczan potasu..

dwuwodny siarczan  wapnia powstający z półwodnego siarczanu wapnia (gips palony) zmieszanego z wodą.

- gdzie w najkorzystniejszych warunkach zachodzi pęknięcie wiązania przy zdejmowaniu zamka metalowego

najkorzystniej między klejem i zamkiem (Proffit  II 88)

- porównanie implantów STI i SDI, gdzie trzeba nawiert, gdzie lepsza stabilizacja pierwotna, gdzie większa tendencja do złamań

nawiert w STI i nieraz tylko w SDI (okolica zatrzonowcowa i spojenia, implant pełno tytanowy, mała średnica implantu), stabilizacja pierwotna lepsza przy SDI, ale większa tendencja do złamań (Komorowska 160)

- objawy alergii na nikiel: wysypka pęcherzowa wokół ust/zmiany na języku/zapalenie dziąseł przy braku płytki/zapelenie jamy ustnej/drętwienie języka/utrata smaku (wybrać)

alergia na nikiel 30% kobiet i 3% mężczyzn (Diedrich I 141)

kobiety 11% (20% - 16-35lat)  i 2% mężczyzn (Komorowska 118)

10% (Proffit)

- Różnice między łukami SS, Cr-Co i TMA (sprężystość, lutowanie)

- pamięć kształtu to cecha:

łuków Niti

- cechy beta tytanu w porównaniu ze stalą: łatwo się dogina/ biokompatybilny/biozgodny/łatwo formowalny/ można lutować

- siły kohezji działają na odległość nie większą niż

??

- polimeryzacja podczas wiązania materiałów kompozytowych: zachodzi w całej grubości materiału i wynika z tworzenia wiązań…

- wskaźnik odklejenia zamków

ARI

- od czego nie zależy siła sprężyny w ap. zdjemowanym (ozębna, stop, długość, grubość, pętle)

- grube łuki stalowe są wyrzymałe i mało elastyczne, jak zwiększyć elastyczność a zachować wytrzymałość – a niti, m-niti

- do jakiej długości rozciąga się sprężynka NiTi 9mm:

22 mm (Komorowska)

- schemat przełomu adhezyjnego, kohezyjnego – który niebezpieczny dla szkliwa (Komorowska)

kohezyjny w szkliwie

- skok śruby Fishera

0,8-0,9

- zwiększenie odległości między zamkami co z siłą i sprężystością

siła się zmniejsza, sprężystość zwiększa

- ścieralność gipsu

Skala Mohsa – 2 – daje się zarysować paznokciem (twardość absolutna 2)

- siła wiązania zamka metalowego klejem z duża ilością wypełniacza

13MPa – żywica z dużą ilością wypełniacza (Komorowska)

- monomer resztkowy – ile go pozostaje po kilku godzinach gotowania

ogrzewanie w tem 70 stopni przez 7 godzin i gotowanie przez 3 godziny zmniejsza go z 1-4% do 0,4%

- który gips na model

na model gips odlewowy (typ 3) lub syntetyczny (typ 4) (Komorowska 22)

- czas roboczy gipsu 2-6 min, wiązanie gipsu 10-30 min, gdy temp w góre i wilgotnośc w gore to wolniej; siarczan potasu przyspiesza, cytrynian sodu opóźnia